DILAS Co., Ltd.                               RUSSIA

142771 , MOSCOW , Mosrentgen , D-12

Tel / Fax :  (095) 333-05-13 ;  e-mail : dilas@mail.magelan.ru

WWW.ooodilas.rus

InGaAs  PIN  ФОТОДИОДЫ  ДФД300ТО,ДФД500ТО

ОСОБЕННОСТИ                                                         ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

| - Высокая чувствительность на 1.3 мкм и 1.55 мкм | - Аналоговые или цифровые волоконно- оптические линии связи |
| --- | --- |
| - Спектральный диапазон 0.95-1.7 мкм | - Приемные модули с предусилителем |
| - Низкий темновой ток | - Датчики обратной связи |
| - Выбор активного размера от 300 м, 500 м | - Спектроскопия |
| - Конструкция с вводом излучения через мезаструктуру |  |
| - Корпус типа ТО-18 |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

PIN  InGaAs/InP фотодиоды типа ДФД300,ДФД500 созданы для прямого преобразования оптических сигналов в электрические в ближнем инфракрасном диапазоне.  Модели ДФД300, ДФД500 разработаны для использования в волоконно-оптических лазерных излучателях для создания обратной связи и имеют конструкцию с вводом излучения через мезаструктуру с относительно большими активными размерами 300 м, 500 м. Серии фотодетекторов ДФД300, ДФД500 также используются для оптических линий связи и  различных ИК датчиков. Имеются два типа исполнения: кристалл на ситалловой подложке и корпус типа ТО-18 со стеклянным окном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   (Vr=-5В, 25oC)

| МОДЕЛЬ | ФОТО- ЧУВСТВ. ПЛОЩ., м | СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, А/Вт |  |  |  | ТЕМНОВОЙ ТОК, нА |  | ЁМКОСТЬ, пФ |  | ВРЕМЯ ОТКЛ., нС тип | КОРПУС. ИСПОЛН. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1300нм |  | 1500нм |  | тип | макс | тип | макс |  |  |
|  |  | мин | тип | мин | тип |  |  |  |  |  |  |
| КОРПУС ТИПА ТО-18 СО СТЕКЛЯННЫМ ОКНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДФД300ТО ДФД500ТО | 300 500 | 0.75 0.75 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.85 0.85 | 10 30 | 20 50 | 3.0 35 | 10 50 | 2.0 10.0 | С С |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Напряжение обратного смещения ........................................10 В

Обратный фототок  ...............................................................3 мA

Прямой ток  ...........................................................................5 мA

Рабочая температура   ..........................................................-60...+55oC

Температура хранения  .........................................................-60...+70oC

Разм.в мм

ПОЛЯРНОСТЬ ВЫВОДОВ :          1.  Катод  (“+” смещение)

2.  Анод   ( “-” смещение)

3.  Корпус

DILAS Co.,Ltd.                                   RUSSIA

142771 , MOSCOW , Mosrentgen , D-12

Tel/Fax:  (095) 333-05-13

www.ooodilas.ru